VOCI DI CAPITOLATO

Pannello da copertura modello Isolpack Kappa [3 oppure 5] [……] mm in: [cartonfeltro, vetroresina, alluminio AGRI]

Pannelli ISOLPACK ROOF modello Kappa [3 oppure 5] costituito da supporto metallico ricavato mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciatura di colore bianco grigio in esterno e supporto in [cartonfeltro bitumato cilindrato, vetroresina, alluminio AGRI] in interno. Profilo esterno con altezza greca 40mm interasse greche 250mm, passo utile 1000mm protetto da pellicola pelabile; coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche (PUR) con densità media 39 Kg/mc dello spessore di [……]  mm.