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	SCHEDA DELTA 5 (PUR)
File BIM disponibile a questo link previa registrazione:  https://www.isolpack.com/it/download/

	Cod.
	Descrizione
(in rosso le parti da modificare)
	u.m.
	Quantità
	Prezzo

	
	
	Prezzo senza spese generali e utili d’impresa

	
	Manto di copertura per coperture con pendenza non inferiore a 7%, costituito da un pannello monolitico coibentato Isolpack Delta 5 (versione PUR), Pannello marcato CE secondo UNI EN 14509:2013 - certificato EPD di tipo III – EN ISO 14025 - Prodotto in conformità al regolamento che soddisfa i criteri C.A.M. /  BREEAM ed ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da:
rivestimento all’estradosso in [acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato colore standard in poliestere spessore 20 µ  con applicazione preventive di primer 5 µ - oppure vedi note*], di spessore [5/10 mm o altro… mm] profilo grecato a 5 greche, altezza greca 40 mm, passo 250 mm, larghezza utile 1000 mm. Profilo interno (intradosso) [4/10 mm o altro… mm] microdogato. Coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche PUR  densità media 39 kg/m3 (± 2 kg/m3 tolleranza, con un contenuto minimo di celle chiuse del 95%. – classificazione reazione al fuoco dall’esterno Broof (T3)
	
	
	

	
	spessore pannello 30 mm, trasmittanza U = 0,69 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 40 mm, trasmittanza U = 0,53 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 50 mm, trasmittanza U = 0,43 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 60 mm, trasmittanza U = 0,36 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 80 mm, trasmittanza U = 0,27 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 100 mm, trasmittanza U = 0,22 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 120 mm, trasmittanza U = 0,18 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 140 mm, trasmittanza U = 0,16 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 150 mm, trasmittanza U = 0,15 W/m²K
	mq
	
	

	note
	colori speciali simil RAL [***]; Acciaio zincato plastificato alluminio preverniciato; inox preverniciato; Aluzinc; Magnelis – eventuali altri materiali non standard scrivere a: tecnico@isolpack.com
	
	
	

	
	Descrizione generica di fornitura e posa:
Tetto in pannelli sandwich ISOLPACK DELTA 5, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti in legno [sezione …x…mm] o profilati metallici [sezione …x…mm], fissati con apposite viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi. Incluso nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego e manodopera.
	mq
	
	

	
	Il sormonto laterale di una greca. Fissaggio meccanico con viti mordenti (o autoperforanti; automaschianti) di lunghezza [… mm] in acciaio per legno (o acciaio) e cappellotti o guarnizione a rondella tipo “Baz” in EPDM
	cad
	
	






	SCHEDA DELTA 5 (PIR)
File BIM disponibile a questo link previa registrazione:  https://www.isolpack.com/it/download/

	Cod.
	Descrizione
(in rosso le parti da modificare)
	u.m.
	Quantità
	Prezzo

	
	
	Prezzo senza spese generali e utili d’impresa

	
	Manto di copertura per coperture con pendenza non inferiore a 7%, costituito da un pannello monolitico coibentato Isolpack Delta 5 (versione PIR), Pannello marcato CE secondo UNI EN 14509:2013 - certificato EPD di tipo III – EN ISO 14025 - Prodotto in conformità al regolamento che soddisfa i criteri C.A.M. /  BREEAM ed ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da:
rivestimento all’estradosso in [acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato colore standard in poliestere spessore 20 µ  con applicazione preventive di primer 5 µ - oppure vedi note*], di spessore [5/10 mm o altro… mm] profilo grecato a 5 greche, altezza greca 40 mm, passo 250 mm, larghezza utile 1000 mm. Profilo interno (intradosso) [5/10 mm o altro… mm] microdogato. Coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche PUR  densità media 39 kg/m3 (± 2 kg/m3 tolleranza, con un contenuto minimo di celle chiuse del 95%. – Classe di Reazione al fuoco B-S1-d,0 (oppure versione B-s2-d,0) classificazione reazione al fuoco dall’esterno Broof (CWFT - T3) – classificazione di resistenza al fuoco REI 30 (certificazione con spessore 100 mm minimo - non standard su richiesta – non su tutti i tipi di supporti metallici )
	
	
	

	
	spessore pannello 30 mm, trasmittanza U = 0,69 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 40 mm, trasmittanza U = 0,53 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 50 mm, trasmittanza U = 0,43 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 60 mm, trasmittanza U = 0,36 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 80 mm, trasmittanza U = 0,27 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 100 mm, trasmittanza U = 0,22 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 120 mm, trasmittanza U = 0,18 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 140 mm, trasmittanza U = 0,16 W/m²K
	mq
	
	

	
	spessore pannello 150 mm, trasmittanza U = 0,15 W/m²K
	mq
	
	

	note
	colori speciali simil RAL [***]; Acciaio zincato plastificato alluminio preverniciato; inox preverniciato; Aluzinc; Magnelis – eventuali altri materiali non standard scrivere a: tecnico@isolpack.com
	
	
	

	
	Descrizione generica di fornitura e posa:
Tetto in pannelli sandwich ISOLPACK DELTA 5 PIR, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti in legno [sezione …x…mm] o profilati metallici [sezione …x…mm], fissati con apposite viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi. Incluso nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego e manodopera di posa.
	mq
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